# SERVICIO DE MAQUINADO DE CRIBA HIDRAPURGE DE DIAMETRO 1368 MM X 15.87 MM, INOX CON AGUJEROS 16 MM

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – FUERA DE PLANTA CARVIMSA |

### 1. Descripción del Requerimiento

Servicio de metalmecánica de precisión para la fabricación/perforación de una Criba (placa de extracción) para Hidrapurge. La pieza consiste en un disco de acero inoxidable con un diámetro exterior de 1368 mm y un espesor de 15.87 mm (5/8"), el cual debe ser perforado en su área útil con agujeros pasantes de Ø 16 mm.

### 2. Alcances Específicos del Servicio

- Corte Perimetral: Corte y mecanizado exterior del disco para alcanzar el diámetro exacto de Ø 1368 mm (si se parte de una plancha cuadrada).

- Mecanizado de Agujeros (Taladrado CNC): Perforación automatizada de la matriz de agujeros de Ø 16 mm respetando la distancia entre centros (pitch) y la distribución del plano original o muestra.

- Desbarbado y Avellanado (CRÍTICO): Eliminación absoluta de rebabas filosas en ambas caras de cada uno de los agujeros. Nota: Una criba con rebabas causará el atasco (hilado) de la fibra de papel y plásticos, reduciendo la eficiencia de la hidrapurga.

- Control de Planeidad: Debido a la liberación de tensiones al perforar acero inoxidable, el contratista debe aplicar métodos para garantizar que el disco terminado mantenga su planeidad (sin alabeo/pandeo).

### 3. Marco Normativo Aplicable

- Seguridad Legal: Ley N° 29783 y D.S. 042-F. Es obligatorio contar con SCTR vigente para el ingreso a planta.

- Normativa Técnica: ISO 2768-m (Tolerancias generales para mecanizado) y estándares de mecanizado para aceros inoxidables austeníticos (control de temperatura de corte).

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Entrega del plano de distribución de agujeros para el levantamiento dimensional.

- Entrega la plancha de inoxidable en bruto

  - Suministrado por el Contratista

- Maquinaria: Centro de mecanizado de tipo puente, taladro radial de gran formato o Torno Vertical CNC con capacidad superior a 1500 mm de volteo.

- Consumibles: Brocas HSS-Co (Cobalto) o de carburo sólido, fluido refrigerante (taladrina) para evitar el endurecimiento por deformación del acero inoxidable.

### 5. Riesgos y Seguridad SST

- Atrapamiento y Cortes: Alto riesgo por el manejo de maquinaria CNC pesada y la manipulación de viruta de acero inoxidable (extremadamente filosa). Uso de guantes anticorte.

- Manejo de Cargas Suspendidas: El disco de Ø 1368 mm x 5/8" tiene un peso estimado de 180 a 200 kg. Uso obligatorio de tecles, eslingas certificadas y zapatos de seguridad.

### 6. Condiciones Comerciales para la Cotización

- Tiempo de Entrega: Indicar el plazo en días calendario (El mecanizado de tantos agujeros requiere tiempo de máquina, indicar plazo realista).

- Forma de Pago: Crédito a 30 días, previa entrega y conformidad.

- Validez de la Cotización: 15 días mínimo.

- Estructura de Precios: Los precios NO deben incluir I.G.V.

### 7. Entregables Obligatorios al Finalizar el Trabajo

Para tramitar el pago, el contratista deberá entregar:

- La Criba Terminada: Entregada en planta, completamente limpia, plana y desbarbada.

- Reporte de Control Dimensional: Documento de metrología confirmando el diámetro exterior (1368 mm), el espesor (15.87 mm), y el diámetro correcto de los agujeros (16 mm).

- Certificado de Calidad del Material (Certificado 3.1): Solo si el contratista proveyó la plancha de acero inoxidable.

- Guía de Remisión.

8. Planos

Se adjunta pdf.